Productos y servicios

Enero de 2025

Dióxido de circonio prémium: estética óptima con Multi-Gradient Technology - la tecnología multigradiente.

VITA Zahnfabrik amplía su gama de dióxido de circonio con el nuevo dióxido de circonio prémium VITA YZ MULTI TRANSLUCENT. La nueva generación del material (4Y-TZP cervical, 5Y-TZP incisal) combina una resistencia máxima a la flexión con un gradiente cromático y de translucidez natural. Gracias a la transición cromática y de translucidez fluida y natural desde el cuello hasta la zona incisal, cada restauración se convierte en un fenómeno estético.

Versatilidad para satisfacer las máximas exigencias estéticas

Este multitalento es la elección ideal para todas las indicaciones. Ya se trate de coronas monolíticas completamente anatómicas, coronas parciales, onlays, carillas o puentes implantosoportados de hasta 14 piezas, el innovador material posibilita resultados estéticos excelentes sin necesidad de aplicar las laboriosas técnicas de cut back o de recubrimiento. Nunca antes había sido tan fácil alcanzar la perfección natural.

Estabilidad y durabilidad excepcionales

En particular en la zona de la dentina y del cuello, donde las fuerzas que actúan sobre los puentes son más elevadas, VITA YZ MULTI TRANSLUCENT presenta unos impresionantes valores de resistencia a la flexión de hasta 1200 MPa, que permiten esperar una gran durabilidad.

Con VITA, el color es el correcto. Siempre.

La exclusiva tecnología de colores de VITA posibilita un PERFECT MATCH con la guía de colores VITA. Disponible en 16 colores VITA classical A1-D4 y tres colores de blanqueamiento 0M1, 0M2 y 0M3 del VITA SYSTEM 3D-MASTER, este dióxido de circonio prémium ofrece la solución adecuada para cualquier exigencia estética.

Manipulación sencilla para prótesis exigentes

El dióxido de circonio se caracteriza por una elevada estabilidad de los ángulos, que permite confeccionar restauraciones extremadamente precisas con un ajuste exacto. La facilidad de manipulación y el posicionamiento sencillo garantizan una elevada seguridad del proceso, así como una alineación precisa de las restauraciones durante el anidamiento. Además, mediante el programa de sinterización YZ Speed se pueden sinterizar restauraciones de hasta 14 piezas en solo 50 minutos sin merma de calidad.

Material innovador para las más elevadas exigencias de calidad

El dióxido de circonio de VITA está basado en polvo de dióxido de circonio estabilizado al 100 % con óxido de itrio de Tosoh (Tosoh Corp. Japón). Esta materia prima de alta calidad garantiza una sinterización sin tensiones y un ajuste preciso, incluso en caso de puentes de gran envergadura, tras la sinterización de alta velocidad.

Fig. 1: La nueva zirconia premium VITA YZ MULTI TRANSLUCENT

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

La empresa familiar del sector dental VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, gestionada por la cuarta generación, tiene su sede en Bad Säckingen, en el sur de Alemania. VITA desarrolla, produce y comercializa desde hace 100 años productos y soluciones de tratamiento innovadores y de alta calidad para la prostodoncia y la odontología. Más de 600 empleados trabajan para VITA Zahnfabrik en todo el mundo con el objetivo de estar más cerca de los usuarios y clientes que cualquier otra empresa. Sus áreas de competencia abarcan desde la determinación del color analógica y digital, los dientes protésicos y los materiales de recubrimiento hasta hornos y materiales odontológicos, pasando por cerámicas prensadas y materiales CAD/CAM.

Las necesidades de los usuarios también revisten prioridad en el desarrollo de soluciones de sistema innovadoras para la reproducción funcional y estética de la sustancia dental dura. Desde su excelencia científica y por medio de programas de formación continua específicos, VITA presta apoyo y asesoramiento en su trabajo diario a expertos dentales de más de 125 países.

Este “perfect match” se hace patente en el laboratorio y la clínica, desde la determinación precisa del color dental hasta la restauración terminada y el cementado. VITA Zahnfabrik sigue aplicando de manera consecuente, mediante la innovación continua y estándares de calidad elevados, su filosofía de ofrecer soluciones cada vez mejores para la confección de prótesis perfectas. De este modo, VITA Zahnfabrik contribuye a la calidad de vida de las personas.